단  체  표  준

메 시 형 울 타 리

SPS-KMF 1004-0690

한국금속울타리공업협동조합

2002년 06월 24일 제정

2011년 08월 18일 개정

2012년 09월 11일 개정

단 체 표 준

메시형 울타리           KMF 1004

Mesh type barrier(fence)

1. 적용범위

이 표준은 지역표시 및 경계를 목적으로 공원녹지, 병원, 조경용 등 용도와 색상에 맞게 제작․설치하는 메시형울타리(이하 ‘울타리’라 한다)에 대하여 규정한다.

2. 인용표준

다음에 나타내는 표준은 이 표준에 인용됨으로써 이 표준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준    은 그 최신판을 적용한다.

KS B 1002   6각 볼트

KS B 1012   6각 너트

KS D 3506   아연도금 강판

KS D 3552   철선

KS D 3566   일반구조용 탄소 강관

KS D 7011   아연도금 철선

KS G 2603   연필 및 색연필

KS L 6003   연마지

3. 부품의 명칭 및 재료

3.1 부품의 명칭

울타리는 보조주주, 주기둥, 메쉬판, 주기둥 캡, 메쉬 고정밴드, 직선볼트 너트, 보조기둥 볼트 너트 등의  부재로 이루어지고, 각 부의 명칭 및 조립은 부속서(참고도)와 같다.

3.2 부품의 재료

울타리에 사용하는 재료 및 부품의 재료는 표 1에 표시한 규격 또는 이와 동등 이상의 품질을 갖는 재  료로 하며, 각기 그 기능을 발휘하는데 충분한 강도를 갖는 것이어야 한다.

표  1

	사용구분	적용규격
	주주, 보조지주	KS D 3566의 STK 290, STK 400
	주기둥 캡	KS D 3506
	메쉬판	KS D 3552, KS D 7011의 SWMGS-2
	메쉬 고정밴드 등 부속 부품	STS 304
	볼트	KS B 1002에 규정한 STS 304
	너트	KS B 1012에 규정한 STS 304

4. 치수

4.1 기준 치수

구성 부재로 조립된 제품의 나비 및 높이의 기준 치수는 표 2와 같다.

표 2

단위 : mm

너비 × 높이 (W) (H)	주기둥 두께	주 요 부 품 표 준			비 고
		보조기둥 두께	선지름
주문자 도면 참조	2.0	2.0	5	± 0.10

비고 1. 시험검사시 두께의 허용차는 -10%를 적용한다.

2. 이 치수는 투영 치수를 표시하고 결속하기 위한 나사류 및 부속품과 기둥을 고정하기                  위한 매입 부분은 포함하지 않는다.

3. 나비의 기준 호칭 치수는 주기둥 중심간 거리를 말한다.

4. 높이의 기준 호칭 치수는 메쉬판의 하단(또는 기초 상단)에서 상단까지의 거리를 말한다.

5. 주요부품 표준의 치수는 주문자․제조자 사이의 협의에 따른다.

4.2 치수의 허용차

치수의 허용차는 표 3에 따른다.

표  3

단위 : mm

구 분	허용값	비 고
너비 및 높이	±8
선 지 름	±0.10
망 눈	±3	※기준치수 : 150×50

5. 품 질

5.1 겉모양

a) 울타리 부재는 외관상 거칠지 않고 끝마무리가 양호하여야 하며, 변형, 균열, 터짐 및 용접 모양에       흠 등이 없어야 한다.

b) 도장된 울타리 부재는 미관상 거칠지 않고 제품 전체에 도장되지 않은 부분이 없어야 하고 흠이 없       어야 한다.

c) 도장면은 색조가 균일하여야 하며, 도막의 부풂, 칠이 한데 몰리거나 흐름 등의 결함이 없이 평활하여      야 한다.

5.2 도막 성능

울타리 부재는 규정된 시험 방법에 따라 시험하여 다음에 적합하여야 한다.

5.2.1 도막의 겉모양

6.2.2의 시험을 한 경우, 이물질의 혼입, 도장얼룩, 도장누락 등이 없고 표면은 평활하며 균일한 도막일 것. 또한, 핀홀은 불꽃이 발생할 정도의 결함이 없는 것.흠, 색얼룩, 광택얼룩 등 사용상 해로운 결함이 없을 것

5.2.2 해머시험

6.2.3의 시험을 한 경우 해머자국사이에 연속된 도막층의 박리 또는 들뜸(부풀음과 유사)이 없을 것.

5.2.3 도막의 두께

제품의 도막 두께는 60 ㎛이상 이어야 한다..

5.2.4 내충격성

500 g의 추를 500 mm 거리를 낙하하였을 때 추로 인한 갈라짐과 벗겨짐이 없어야 한다.

6. 시 험

6.1 시험체 및 시험편의 채취 방법

시험체는 구성 부재 및 구성 부재를 조립한 것을 사용한다. 다만 구성 부재에 대하여 시험이 불가능할 경우 이를 대신할 수 있는 시험편을 사용해도 된다. 이 경우 시험편은 구성 부재의 재질과 동일하고 동시에 도막의 처리 조건도 동일하여야 한다.

6.2 도막 성능 시험

6.2.1 도막 시험편

50×150 mm의 시험편을 제품으로부터 샘플링하거나, 동일 도장 조건으로 시험편을 제작하여 시험한다.

6.2.2 겉모양 시험

이물질의 혼입, 도장얼룩, 도장누락은 육안으로 보아서 판별하고, DC 핀홀시험기로 67.3 V의 전압      으로 시험시 5개 이하일 것.

6.2.3 해머시험

해머로 타격을 가했을 때의 도금층의 표면 상태를 조사한다.

a) 해머실험 장치  그림 1에 나타낸다.

b).시험편의 설치 시험편은 해머 타격에 의하여 쉽게 움직이지 않도록 고정하고, 시험편은 해머와        직각이어야 한다.

c) 시 험 편 시험편은 8 mm 이상의 두께를 가지며 시험하는 면은 평탄하여야 한다.

d)..조 작 시험편을 수평으로 놓고, 헤머는 지지대를 중심으로 자루를 수직의 위치에서 자연              낙하시킨다. 타격은 4 mm 간격으로 평행하게 5점으로 하고, 그 타격 부분 사이의                     박리상태, 부풀음을 조사한다. 다만, 모서리 또는 그 끝에서 10 mm 이내는 시험 대상으로 하지         않는다. 또한 동일한 곳을 2회 이상 두드리지 않아야 한다.

그림 1

6.2.4  도막 두께의 측정

도막의 두께는 도막두께측정기, 또는 다른 적당한 측정기구를 사용하여 측정한다. 그 측정개소는 길이 방향에 대하여 임의의 두 곳을 정하고, 2 개소의 원주상의 임의의 4점으로 한다.

6.2.5 내충격성시험

무게는 (500g±1) g이고, 앞끝 지름은 (12.7±0.06) mm인 추를 사용하여 그림2의 충격시험기로 500 mm 떨어진 높이에서 낙하시킨다.

그림 2

7. 검 사

제품검사는 다음 항목에 대하여 6.의 시험방법 및 육안 등에 의해 실시하고, 4.와 5. 및 8.의 규정에 적합하여야 한다.

a) 치수

b) 겉모양

c) 도막성능

(1) 도막의 겉모양

(2) 해머시험

(3) 도막의 두께

(4) 내충격성

d) 표시사항

8. 표 시

울타리에는 각 제품마다 꼬리표를 부착하여 다음 사항을 표시하여야 한다.

a) 품명

b) 치수

c) 제조자명 또는 그 약호

d) 제조연월

참  고  도

참고도